# Данные для расчета характеристик объекта.

| № пп | Обозн. по РД | Значение | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 17ГС |  | Марка трубной стали |
| 2 |  | Все-нормального |  | Тип изоляции трубопровода |
| 3 |  | 0.63 |  | Диаметр трубопровода |
| 4 |  | 6.0 |  | Толщина стенки трубопровода |
| 5 |  | 1.5 |  | Глубина укладки трубопровода |
| 6 |  | 20.0 |  | Максимальная эксплуатационная температура стенки трубы |
| 7 |  | 15.0 |  | Время (период) эксплуатации |

# Характеристики грунтов вдоль трубы.

| № пп | Обозн. по РД | Значение | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.0 |  | Длина 1-го участка |
|  |  | 36.8 |  | Удельное сопротивление 1-го участка |

# Результаты расчета характеристик объекта.

| № пп | Обозн. по РД | Результат | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 36.8 |  | Удельное электрическое сопротивление грунта вдоль трубы |
| 2 |  | 50000 |  | Сопротивление изоляции трубопровода в начале эксплуатации |
| 3 |  | 15060 |  | Сопротивление изоляции трубопровода в конце эксплуатации |
| 4 |  | 20 |  | Длина трубопровода |
| 5 |  | 0.08 |  | Коэффициент скорости изменения сопротивления изоляции во времени |
| 6 |  | 2.083E-5 |  | Продольное сопротивление трубопровода для температуры стенки трубы 20С |
| 7 |  | 2.083E-5 |  | Продольное сопротивление трубопровода |
| 8 |  | 180.6 |  | Сопротивление растеканию трубопровода (окружающего трубу грунта) |
| 9 |  | 50181 |  | Переходное сопротивление трубопровода в начале эксплуатации |
| 10 |  | 15240 |  | Переходное сопротивление трубопровода в конце эксплуатации |
| 11 |  | 25354 |  | Переходное сопротивление трубопровода на единицу длины сооружения в начале экплуатации |
| 12 |  | 7700 |  | Переходное сопротивление трубопровода на единицу длины сооружения в конце эксплуатации |
| 13 |  | 2.866E-5 |  | Постоянная распространения тока вдоль трубопровода в начале эксплуатации |
| 14 |  | 5.201E-5 |  | Постоянная распространения тока вдоль трубопровода в конце эксплуатации |
| 15 |  | 1.022 |  | Характеристическое сопротивление трубопровода |
| 16 |  | 0.3634 |  | Входное сопротивление трубопровода в начале эксплуатации |
| 16 |  | 0.2002 |  | Входное сопротивление трубопровода в конце эксплуатации |

# Данные для расчета протекторной защиты.

| № пп | Обозн. по РД | Значение | Ед. Изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ПМ10У |  | Тип протектора |
| 2 |  | 0.0175 |  | Удельное сопротивление провода |
| 3 |  | 10.0 |  | Длина соединительного провода |
| 4 |  | 6.0 |  | Сечение соединительного провода |
| 5 |  | 36.8 |  | Удельное сопротивление грунта в месте установки протектора |
| 6 |  | 1.6 |  | Удельное сопротивление активатора |
| 7 |  | 1.2 |  | Глубина установки протектора (от поверхности земли до середины протектора) |
| 8 |  | -1.6 |  | Стационарный потенциал протектора |
| 9 |  | -0.85 |  | Минимальная защитная разность потенциалов труба-земля |
| 10 |  | 0.6 |  | Максимальная защитная разность потенциалов труба-земля |
| 11 |  | -0.6 |  | Естественная разность потенциалов труба-земля |
| 12 |  | см. выше |  | Коэффициент скорости изменения сопротивления изоляции во времени |
| 13 |  | 0.63 |  | Диаметр трубопровода |
| 14 |  | см. выше |  | Переходное сопротивление трубопровода в начале эксплуатации |
| 15 |  | см. выше |  | Переходное сопротивление трубопровода в конце эксплуатации |
| 16 |  | 15.0 |  | Время (период) эксплуатации |
| 17 |  | Групповая |  | Тип установки протектора |
| 18 |  | 20.0 |  | Длина трубопровода |
| 19 |  | 5.0 |  | Расстояние между протекторами |
| 20 |  | 2330.0 |  | Теоретическая токоотдача материала протектора |
| 21 |  | 0.65 |  | Коэффициент полезного действия протектора |

# Результаты расчета протекторной защиты.

| № пп | Обозн. по РД | Результат | Ед. Изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.02917 |  | Сопротивление провода, соединяющего протектор с трубопроводом |
| 2 |  | 17.69 |  | Сопротивление растеканию протектора |
| 3 |  | 17.72 |  | Сопротивление цепи протектор-трубопровод |
| 4 |  | -0.25 |  | Минимальное смещение разности потенциалов труба-земля |
| 5 |  | 0.04105 |  | Сила тока в цепи протектор-трубопровод |
| 6 |  | 1090 |  | Длина участка трубопровода, защищаемого протектором на конец периода работы |
| 7 |  | 1 |  | Количество протекторов, необходимых для защиты |
| 8 |  | -0.00283036147546689 |  | Средняя сила тока группы протекторов |
| 9 |  | -549.750681731653 |  | Срок службы протекторов |
| 10 |  | 0.8382 |  | Расстояние между групповыми протекторами и трубопроводом |